Comment:

3/22/1980 5:43:45 AM

Project 1

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Cu    Cu   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 30.87 | 60.96 |  |
| O K | 5.05 | 7.48 |  |
| P K | 13.21 | 10.12 |  |
| Fe K | 47.55 | 20.20 |  |
| Cu K | 3.32 | 1.24 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

3/22/1980 5:56:23 AM

Project 1